BEST. ONDERGR. STEEN, HYDROFOBEREN

0. BEST. ONDERGR. STEEN, HYDROFOBEREN

Ondergrond: Metselwerk.

Ondergrond niet eerder behandeld.

Systeem:

- Voegen vernieuwen; d.m.v. uitslijpen en opnieuw glad en vlak invoegen met daarvoor geschikte materialen.

- voor het opnieuw aanbrengen van de voegen stof, vuil, mos, alg, schimmels en dergelijke verwijderen d.m.v. fijn stralen gecombineerd met hogedruk reinigingsapparatuur.

- Dak- en kozijnaansluitingen controleren op waterdichtheid en zo nodig afdichten.

- Glas, ramen en deuren, onderdelen van metaal en kunststof goed afdekken. Het

impregneermiddel is achteraf moeilijk te verwijderen.

- Planten in de directe omgeving van de te behandelen gevels afdekken.

Applicatie:

Het oppervlak (toplaag 3 mm) moet volstrekt droog zijn.

Spuit/sproei BioCoat Steen/Hout op het oppervlak tot dit goed zichtbaar nat is.

Vloeistof moet na 30 seconden zichtbaar zijn en na 2 minuten volledig zijn ingedrongen.

Het oppervlak moet goed zichtbaar droog zijn voor gebruik/belasting.

Totale uithardingstijd/indringingstijd is maximaal 5 tot 7 dagen.

Verwerking: tot – 30 graden C.

De in de gevels opgenomen gevelkozijnen schoonspoelen en droogmaken, het glas dient

streeploos te zijn drooggetrokken.

3. HYDROFOBEERMIDDEL.

Fabrikaat: Bionic Technology.

Type: Biocoat Steen/Hout.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD

- De metselwerk gevels c.q. geveldelen.